## Slide 2
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 – 5.5 | 24
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 | 
 | Accessories | 
 | MB10, MB11, MB12 and MB13 | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring CB3 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 20.15
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 02
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MHxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP01 Family – Model 43
Item Code
MH43
Spring Wire Diameter=Ø3.20 mm
Total Number of Coils=11

## Slide 3
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة لا تقل عن 48 ساعة يتم عمل إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم عمل إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 – 5.5 | 24 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 55×55 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
MB10, MB11, MB12 and MB13 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20.000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن CB3 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20.15 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 02
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن - الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MHxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP01 - موديل 43
كود المنتج
MH43
Ø3.20 mm = قطر السوستة
إجمالى عدد اللفات = 11
مكان التثبيت | وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
يمين | 3 - 5.5 | 3.2 | MH43
شمال | 3 - 5.5 | 3.2 | MH44

## Slide 4
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 5 - 6 | 26
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | MB10, MB11, MB12 and MB13 | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring CB3 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 20.06
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 03
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MHxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP01 Family – Model 36
Item Code
MH36
Spring Wire Diameter=Ø3.25 mm
Total Number of Coils=12

## Slide 5
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
5 – 6 | 26 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
MB10, MB11, MB12 and MB13 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20.000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن CB3 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20. 06 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 03
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MHxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP01-موديل 36
كود المنتج
MH36
Ø3.25 mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 12
مكان التثبيت | وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
يمين | 4 - 6 | 3.25 | MH34
شمال | 4 - 6 | 3.25 | MH35
يمين أو شمال | 4 - 6 | 3.25 | MH36

## Slide 6
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 7 - 10 | 28
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | MB10, MB11, MB12 and MB13 | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
0.038 m3
Page 04
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MHxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP01 Family – Model 10
Item Code
MH10
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class C UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 20.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Spring Wire Diameter=Ø3.50 mm
Total Number of Coils=12

## Slide 7
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
7 - 10 | 28 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
MB10, MB11, MB12 and MB13 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20.000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن CB3 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزينك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 04
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MHxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP01-موديل 10
كود المنتج
MH10
Ø3.50mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 12
مكان التثبيت | وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
يمين أو شمال | 7 - 10 | 3.5 | MH10
يمين أو شمال | 7 - 10 | 3.5 | MH29
يمين | 7 -10 | 3.5 | MH30
شمال | 7 -10 | 3.5 | MH31

## Slide 8
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 8 - 13 | 32
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | MB10, MB11, MB12 and MB13 | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring C98 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 21.06
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 05
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MHxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP01 Family – Model 50
Item Code
MH50
Spring Wire Diameter=Ø3.6 mm
Total Number of Coils=12

## Slide 9
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
8 – 13 | 32 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
MB10, MB11, MB12 and MB13 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20.000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن C98 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20.06 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 05
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MHxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP01-موديل 50
كود المنتج
MH50
Ø3.6mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفائف = 12
مكان التثبيت | وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
يمين | 8 - 13 | 3.6 | MH50
شمال | 8 - 13 | 3.6 | MH51
يمين أو شمال | 8 - 13 | 3.6 | MH65

## Slide 10
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 8 - 13 | 32
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | MB10, MB11, MB12 and MB13 | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring C98 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 21.06
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 06
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type SP01
Product Family
MHxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP01 Family – Model 51
Item Code
MH51
Spring Wire Diameter=Ø3.6 mm
Total Number of Coils=12

## Slide 11
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
8 – 13 | 32 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
MB10, MB11, MB12 and MB13 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20.000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن C98 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20.06 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 06
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MHxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP01 - موديل 51
كود المنتج
MH51
Ø3.6mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 12
مكان التثبيت | وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
يمين | 8 - 13 | 3.6 | MH50
شمال | 8 - 13 | 3.6 | MH51
يمين أو شمال | 8 - 13 | 3.6 | MH65

## Slide 12
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 9 - 12 | 35
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | MB20, MB21 | 
 | Life Span | 
 | 30,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring C98 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp – Pin C45 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 23.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 07
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation – Type SP02
Product Family
MTxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – SP02 Family – Model 01
Item Code
MT53
Spring Wire Diameter=Ø4.2 mm
Total Number of Coils=12.5

## Slide 13
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
9 - 12 | 35 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
MB20, MB21 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
30,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن C98 UNI3832 : السوسته C45 Tempالإبرة - Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
23.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 07
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MTxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة SP02-موديل 01
كود المنتج
MT53
Ø4.2mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 12.5
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
3 - 5 | 3.4 | MT51
6 - 9 | 3.8 | MT52
9 -12 | 4.2 | MT53

## Slide 14
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 6 - 9 | 30
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | MB30, MB31 | 
 | Life Span | 
 | 25,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Rear and Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring C98 UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 75 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 22.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 08
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Double Point of Rotation – Type DP01
Product Family
MUxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge – DP01 Family – Model 01
Item Code
MU01
Spring Wire Diameter=Ø3.25 mm
Total Number of Coils=13

## Slide 15
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
6 - 9 | 30 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
MB30, MB31 |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
25,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن C98 UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
75 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
22.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 08
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MUxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية – عائلة DP01-موديل 01
كود المنتج
MU01
Ø3.25mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 13
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
6 - 9 | 3.2 | MU01
9 - 12 | 3.8 | MU02
6 - 9 | 3.2 | MU10
9 - 12 | 4 | MU20

## Slide 16
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | Life Span | 
 | Working temp (C°) | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Roller Free Cutting Rivets Fe CB4FF.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Roller CNC Turned with High Accuracy Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 27.64
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 09
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MBxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge Base – Model 10
Item Code
MB10

## Slide 17
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل البكرة حديد Free Cutting Fe CB4FF : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البكرة مشغلة على ماكينة CNC بدقة عالية البرشام المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
27.64 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 09
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MBxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية - موديل 10
كود المنتج
MB10

## Slide 18
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | Life Span | 
 | Working temp (C°) | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Roller Free Cutting Rivets Fe CB4FF.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Roller CNC Turned with High Accuracy Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 27.64
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 10
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Single Point of Rotation Type 01
Product Family
MBxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge Base – Model 11
Item Code
MB11

## Slide 19
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل البكرة حديد Free Cutting Fe CB4FF : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزينك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البكرة مشغلة على ماكينة CNC بدقة عالية البرشام المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
27.64 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 10
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MBxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية - موديل 11
كود المنتج
MB11

## Slide 20
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | Life Span | 
 | Working temp (C°) | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Roller Free Cutting Rivets Fe CB4FF.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Roller CNC Turned with High Accuracy Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 27.64
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 11
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door – Single Point of Rotation – Type SP02
Product Family
MBxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge Base – Model 21
Item Code
MB21

## Slide 21
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل البكرة حديد Free Cutting Fe CB4FF : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البكرة مشغلة على ماكينة CNC بدقة عالية البرشام المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
27.64 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 11
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MBxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية - موديل 21
كود المنتج
MB21

## Slide 22
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | MUxx Family | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | - | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Roller PA GF50 Rivets Fe CB4FF.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Rivets Imported from Specialized Italian Supplier New Plastic roller for quiet efficient movement
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 27.64
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 12
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Main Door - Double Point of Rotation – Type DP01
Product Family
MBxx
Item Name
Gas Cooker Main Door Hinge Base – Model 31
Item Code
MB31

## Slide 23
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
MUxx Family |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل PA GF50 الأسطوانة Fe CB4FF : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة بكرة بلاستيكية جديدة لحركة فعالة هادئة | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
27.64 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 12
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
MBxx
اسم المنتج
مفصلة باب الفرن الرئيسية - موديل 31
كود المنتج
MB31

## Slide 24
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 2.5 – 3.5 | 15
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 30.82
 | Package Volume (m3)
 | 0.022
Page 13
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD1x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 10
Item Code
HD10
Spring Wire Diameter=Ø1.20 mm
Total Number of Coils=17

## Slide 25
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
2.5 – 3.5 | 15 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 50×50 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
30.82 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.02 2 | 
صفحة 13
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 10
كود المنتج
HD10
Ø1.20mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 17
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
2.5 – 3.5 | 1.2 | HD10
4.5 - 6 | 1.5 | HD11
5 - 8 | 1.8 | HD12

## Slide 26
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 4.5 – 6 | 21
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 30.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 14
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD1x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 11
Item Code
HD11
Spring Wire Diameter=Ø1.80 mm
Total Number of Coils=15

## Slide 27
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
4.5 – 6 | 21 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزينك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
30.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.02 2 | 
صفحة 14
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الغرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 11
كود المنتج
HD11
Ø1.80mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 15
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
2.5 – 3.5 | 1.2 | HD10
4.5 - 6 | 1.5 | HD11
5 - 8 | 1.8 | HD12

## Slide 28
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 – 5 | 20
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 26.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 15
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD5x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 51
Item Code
HD20
Spring Wire Diameter=Ø1.60 mm
Total Number of Coils=11

## Slide 29
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 – 5 | 20 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
26.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 15
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 51
كود المنتج
HD20
Ø1.60mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 11

## Slide 30
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3.5 – 5 | 18
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 23.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 16
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD3x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 30
Item Code
HD30
Spring Wire Diameter=Ø1.40 mm
Total Number of Coils=11

## Slide 31
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3.5 – 5 | 18 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
23.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 16
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 30
كود المنتج
HD30
Ø1.40mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 11

## Slide 32
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 – 5 | 20
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 25.82
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 17
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD4x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 41
Item Code
HD41
Spring Wire Diameter=Ø1.60 mm
Total Number of Coils=11

## Slide 33
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 41
كود المنتج
HD41
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 – 5 | 20 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
25.82 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 17
Ø1.60mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 11
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
3 - 5 | 1.6 | HD41
5 - 7 | 2 | HD43

## Slide 34
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. Spring Stiffness VS Working Cycles & Temperature | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 4 – 6 | 20
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +115 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Front Arm Hot Rolled Steel – DD11 Spring Class B UNI 3832 Rivets Fe CB4FF & C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Springs Imported from Specialized Italian Supplier Rivets Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 1000 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 33.75
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 18
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Oven Hinges – Heating Door - Type HD5x
Product Family
HDxx
Item Name
Gas Cooker Heating Door Hinge – Model 51
Item Code
HD52
Spring Wire Diameter=Ø1.80 mm
Total Number of Coils=11

## Slide 35
صفحة 18
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات باب الفرن- الباب الرئيسي
عائلة المنتج
HDxx
اسم المنتج
مفصلة باب تسخين الفرن - موديل 51
كود المنتج
HD52
Ø1.80mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 11
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
2 – 3.5 | 1.3 | HD50
3.5 – 4.5 | 1.5 | HD51
4 - 6 | 1.8 | HD51
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
4 – 6 | 20 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع الخلفي والامامي: صاج مدرفل على الساخن B UNI3832 : السوسته Fe CB4FF & C35 Temp : البرشام | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزينك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه البرشام و السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
1000 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
33.75 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 

## Slide 36
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 6
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Screw C1008 Handle Black Backlite – High Temperature Resistant Handle Screw AlSi12
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile & Fork. Nickel Chrome for Fork Screw.
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Fork Mat Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 22.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.07
Page 19
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Turn Spits – Heating Door - Type Adorn Square
Product Family
SFxx
Item Name
Turn Spit - Adorn Square – Model 01
Item Code
SF01

## Slide 37
صفحة 19
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
سيخ شواية للبوتاجاز – مربع مجوف
عائلة المنتج
SFxx
اسم المنتج
سيخ شواية – مربع مجوف - موديل 01
كود المنتج
SF01
حجم الفرن | ل1 (مم) | موديل | عدد الشوكات | النوع
60×80 | 543 | SF01 | 2 | مربع مجوف
60×90 | 614 | SF02 | 4 | 
60×80 | 520 | SF13 | 4 | 
60×90 | 540 | SF43 | 2 | 
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 6 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 300 C° |  | 
المادة الخام | 
خام سيخ الشواية بروفيل إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل خام الشوكة إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل مسمار الشوكة حديد 1008C مقبض بكاليت مقاوم للحرارة الشديدة خام الفتيل الومينيوم AlSi12 | 
اللون / التشطيب | 
خام السيخ و الشوكة مصنفر و ملمع مسمار الشوكة مطلى كهربائيا بالنيكل الكروم | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج بنسبة 100% خام سيخ الشواية الشوكة مستورد من شركة إيطالية متخصصة خام الشوكة من درجة مخصصة للأكل | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
22.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.07 | 

## Slide 38
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 8
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Screw C1008 Handle Black Backlite – High Temperature Resistant Handle Screw AlSi12
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile & Fork. Nickel Chrome for Fork Screw.
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Fork Mat Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 26.85
 | Package Volume (m3)
 | 0.07
Page 20
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Turn Spits – Heating Door - Type Adorn Square
Product Family
SQxx
Item Name
Turn Spit - Full Square – Model 01
Item Code
SQ11

## Slide 39
صفحة 20
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
سيخ شواية للبوتاجاز – مربع مصمت
عائلة المنتج
SQxx
اسم المنتج
سيخ شواية – مربع مصمت - موديل 01
كود المنتج
SQ11
حجم الفرن | ل1 (مم) | موديل | عدد الشوكات | النوع
60×90 | 638 | SQ11 | 4 | مربع صلب
60×80 | 525 | SQ12 | 4 | 
60×90 | 575 | SQ13 | 4 | 
60×60 | 437 | SQ38 | 2 | 
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 8 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 300 C° |  | 
المادة الخام | 
خام سيخ الشواية بروفيل إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل خام الشوكة إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل مسمار الشوكة حديد 1008C مقبض بكاليت مقاوم للحرارة الشديدة خام الفتيل الومينيوم AlSi12 | 
اللون / التشطيب | 
خام السيخ و الشوكة مصنفر و ملمع مسمار الشوكة مطلى كهربائيا بالنيكل الكروم | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج بنسبة 100% خام سيخ الشواية الشوكة مستورد من شركة إيطالية متخصصة خام الشوكة من درجة مخصصة للأكل | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
26.85 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.07 | 

## Slide 40
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 5
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Screw C1008 Handle Black Backlite – High Temperature Resistant Handle Screw AlSi12
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile & Fork. Nickel Chrome for Fork Screw.
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Fork Mat Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 18.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.07
Page 21
Sector Model Group
Components for Home Appliances
Product Model Group
Feeding Industries For Gas Cookers
Product Family
STxx
Item Name
Turn Spit – SQ01
Item Code
SQ01
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Turn Spits – Heating Door - Type Adorn Square
Product Family
STxx
Item Name
Turn Spit - Full Triangle – Model 01
Item Code
ST01

## Slide 41
صفحة 21
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
سيخ شواية للبوتاجاز – مثلث مصمت
عائلة المنتج
STxx
اسم المنتج
سيخ شواية – مثلث مصمت - موديل 01
كود المنتج
ST01
حجم الفرن | ل1 (مم) | موديل | عدد الشوكات | النوع
60×90 | 638 | SQ11 | 4 | مربع مصمت
60×80 | 525 | SQ12 | 4 | 
60×90 | 575 | SQ13 | 4 | 
60×60 | 437 | SQ38 | 2 | 
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 5 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 300 C° |  | 
المادة الخام | 
خام سيخ الشواية بروفيل إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل خام الشوكة إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل مسمار الشوكة حديد 1008C مقبض بكاليت مقاوم للحرارة الشديدة خام الفتيل الومينيوم AlSi12 | 
اللون / التشطيب | 
خام السيخ و الشوكة مصنفر و ملمع مسمار الشوكة مطلى كهربائيا بالنيكل الكروم | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج بنسبة 100% خام سيخ الشواية الشوكة مستورد من شركة إيطالية متخصصة خام الشوكة من درجة مخصصة للأكل | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
18.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.07 | 

## Slide 42
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 4
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Fork Screw C1008 Handle Black Backlite – High Temperature Resistant Handle Screw AlSi12
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile & Fork. Nickel Chrome for Fork Screw.
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Fork Mat Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 16.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.07
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Turn Spits – Heating Door - Type Adorn Square
Product Family
SBxx
Item Name
Turn Spit - Adorn Triangle – Model 01
Item Code
SB01
Page 22

## Slide 43
صفحة 22
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
سيخ شواية للبوتاجاز – مثلث مجوف
عائلة المنتج
STxx
اسم المنتج
سيخ شواية – مثلث مجوف - موديل 01
كود المنتج
ST01
حجم الفرن | ل1 (مم) | موديل | عدد الشوكات | النوع
55×55 | 383 | SB01 | 2 | مثلث مجوف
60×60 | 466 | SB02 | 2 | 
60×60 | 419 | SB03 | 2 | 
60×60 | 427 | SB39 | 2 | 
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 4 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 300 C° |  | 
المادة الخام | 
خام سيخ الشواية بروفيل إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل خام الشوكة إستانلس 430 درجة مخصوصة للأكل مسمار الشوكة حديد 1008C مقبض بكاليت مقاوم للحرارة الشديدة خام الفتيل الومينيوم AlSi12 | 
اللون / التشطيب | 
خام السيخ و الشوكة مصنفر و ملمع مسمار الشوكة مطلى كهربائيا بالنيكل الكروم | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج بنسبة 100% خام سيخ الشواية الشوكة مستورد من شركة إيطالية متخصصة خام الشوكة من درجة مخصصة للأكل | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
16.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.07 | 

## Slide 44
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 – 4.5 | 9
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
0.038 m3
Page 23
 | Material
 | Hinge Body Zinc Alloy (Zamac 5) Hinge Guiding Pin C1008 Hinge Spring Class C UNI 3823 Hinge Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Spring and First Zamac part are Electroplated with White Galvanization, Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Spring Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 8.88
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 01
Product Family
UDxx
Item Name
Lid Hinge – Right - Model 10
Item Code
UD10
Wire Diameter: 2.5 mm – Right Twist
Total number of Coils :13

## Slide 45
صفحة 23
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات زجاج علوى – عائلة UD10
عائلة المنتج
UDxx
اسم المنتج
مفصلات زجاج علوى – يمين - موديل 10
كود المنتج
UD10
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 – 4.5 | 9 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 55×55 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
الجسم المفصلي من سبائك الزنك (زاماك 5) C1008 دبوس التوجيه المفصلي C UNI 3823 مفصلات السوستة فئة C70 مفصلة غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
8.88 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
ملفوفة يمينØ2.5mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 13

## Slide 46
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 4 – 7 | 15
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Hinge Body Zinc Alloy (Zamac 5) Hinge Guiding Pin C1008 Hinge Spring Class C UNI 3823 Hinge Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Spring and First Zamac part are Electroplated with White Galvanization, Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Spring Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 9.90
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 24
Wire Diameter: 2.8 mm – Right Twist
Total number of Coils :13
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 01
Product Family
UDxx
Item Name
Lid Hinge – Right - Model 20
Item Code
UD20

## Slide 47
صفحة 24
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات زجاج علوى – عائلة UD20
عائلة المنتج
UDxx
اسم المنتج
مفصلات زجاج علوى – يمين - موديل 20
كود المنتج
UD20
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
4 – 7 | 15 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 55×55 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
الجسم المفصلي من سبائك الزنك (زاماك 5) C1008 دبوس التوجيه المفصلي C UNI 3823 مفصلات السوستة فئة C70 مفصلة غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
9.90 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
ملفوفة يمينØ2.8mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 13

## Slide 48
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Closing Force VS Working Cycles. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3.5 – 6.5 | 12
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Hinge Body Zinc Alloy (Zamac 5) Hinge Guiding Pin C1008 Hinge Spring Class C UNI 3823 Hinge Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Spring and First Zamac part are Electroplated with White Galvanization, Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Spring Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 8.06
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 25
Wire Diameter: 2.5 mm – Right Twist
Total number of Coils :21
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 02
Product Family
UDxx
Item Name
Lid Hinge – Right - Model 50
Item Code
UD50

## Slide 49
صفحة 25
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات زجاج علوى – عائلة UD50
عائلة المنتج
UDxx
اسم المنتج
مفصلات زجاج علوى – يمين - موديل 50
كود المنتج
UD50
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3.5 – 6.5 | 12 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
الجسم المفصلي من سبائك الزنك (زاماك 5) C1008 دبوس التوجيه المفصلي C UNI 3823 مفصلات السوستة فئة C70 مفصلة غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالزنك لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه السوستة المستخدمة من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
8.06 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
ملفوفة يمينØ2.5mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 21

## Slide 50
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Electroplating Thickness | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 2 - 10 | 15
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | FSxx, UP1x | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Zinc Alloy (Zamac 5) Hardened Steel Strip C70
 | Color / Finish
 | Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Fine Sanding for best finishing
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 19.70
 | Package Volume (m3)
 | 0.026
Page 26
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 03
Product Family
UPxx
Item Name
Lid Hinge With Hardened Strip – Model 01
Item Code
UP01
Width = 9mm
Thickness = 0.8, 1 and 1.25 mm

## Slide 51
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
2 - 10 | 15 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 55×55 بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
FSxx, UP1x |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
سبائك الزنك (زاماك 5) C70 قطع الصلب المقوى | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
19.70 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.026 | 
صفحة 26
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مفصلات زجاج علوى – عائلة UP01
عائلة المنتج
UPxx
اسم المنتج
مفصلة غطاء بشريط مقوى - موديل 01
كود المنتج
UP01
ملفوفة يمينØ2.5mm قطر السوستة =
إجمالى عدد اللفات = 21
وزن الباب (كجم) | قطر السوستة (مم) | موديل
2.5 - 4 | 0.8 | UP0x
3.5 – 5.5 | 1 | UP3x
5 - 7 | 1.25 | UP5x

## Slide 52
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Electroplating Thickness | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Zinc Alloy (Zamac 5)
 | Color / Finish
 | Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Fine Sanding for best finishing
 | Package Quantity
 | 200 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 7.8
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 27
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 01
Product Family
UBxx
Item Name
Led Hinge Support – Right - Model 10
Item Code
UB10

## Slide 53
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
غطاء مفصل – غطاء علوى
عائلة المنتج
UBxx
اسم المنتج
دعامة غطاء مفصل – يمين - موديل 10
كود المنتج
UB10
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
سبائك الزنك (زاماك 5) | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
200 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
7.8 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 27

## Slide 54
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Electroplating Thickness | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Zinc Alloy (Zamac 5)
 | Color / Finish
 | Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Fine Sanding for best finishing
 | Package Quantity
 | 300 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 9.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 28
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Lid Hinge – Top Cover - Type 02
Product Family
UBxx
Item Name
Led Hinge Support – Right - Model 20
Item Code
UB20

## Slide 55
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
غطاء مفصل – غطاء علوى
عائلة المنتج
UBxx
اسم المنتج
دعامة غطاء مفصل – يمين - موديل 20
كود المنتج
UB20
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° + 110 C° |  | 
المادة الخام | 
سبائك الزنك (زاماك 5) | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
300 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
9.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 28

## Slide 56
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Durability Test with Max Load and Max Temp. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Hot Rolled Steel – DD11 Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Gear Powder Metallurgy – Self Lubricating Retaining Washer C70 Screw C1020
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile. Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Gear Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 24.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 29
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Gear Box – Type 01
Product Family
GBxx
Item Name
Gas Cooker Gear Box – Model 01
Item Code
GB01

## Slide 57
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار المتانة مع أقصى تحمل و أقصى درجه حرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +300 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 AISI 430 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل مسحوق الترس معدن – تشحيم ذاتى C مسمار 1020 C70 غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون الجسم الرئيسى مطلى لامع | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه الجسم الرئيسى و الترس المستخدم من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
24.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 29
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
صندوق تروس بوتاجاز
عائلة المنتج
GBxx
اسم المنتج
صندوق تروس بوتاجاز - موديل 01
كود المنتج
GB01
النوع | ل1 (مم) | موديل
مثلث صلب | 235 | GB01
مثلث صلب | 255 | GB02
مثلث صلب | 286 | GB80

## Slide 58
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Durability Test with Max Load and Max Temp. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 7,000 Working Cycle | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 250 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Hot Rolled Steel – DD11 Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Gear AlSi12 Steel Wire C1005 Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Stainless Steel Profile. Electroplating (Nickel Chrome) for Body and Wire Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Gear Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 14.5
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 30
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Gear Box – Type 02
Product Family
GBxx
Item Name
Gas Cooker Gear Box – Model 80
Item Code
GB80

## Slide 59
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار المتانة مع أقصى تحمل و أقصى درجه حرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
7000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +250 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 AISI 430 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل AlSi12 ترس C1005 سلك فولاذي C70 غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون الجسم الرئيسى مطلى لامع | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه الجسم الرئيسى و الترس المستخدم من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
14.5 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 29
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
صندوق تروس بوتاجاز
عائلة المنتج
GBxx
اسم المنتج
صندوق تروس بوتاجاز - موديل 80
كود المنتج
GB80

## Slide 60
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Durability Test with Max Load and Max Temp. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x90 Can Rotate Three Turn Spits with one Motor | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 10,000 Working Cycle | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 300 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Hot Rolled Steel – DD11 Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Gear Powder Metallurgy – Self Lubricating Retaining Washer C70 Screw C1020
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Profile. Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Gear Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 25 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 17.75
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 31
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Gear Box – Type 03
Product Family
GBxx
Item Name
Gas Cooker Gear Box Triple Spit – Model 90
Item Code
GB90

## Slide 61
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار المتانة مع أقصى تحمل و أقصى درجه حرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
يمكن أن تدور ثلاث لفات بمحرك واحد بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
10,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +300 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 AISI 430 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل مسحوق الترس معدن – تشحيم ذاتى C مسمار 1020 C70 غسالة الاحتفاظ | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون الجسم الرئيسى مطلى لامع | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه الجسم الرئيسى و الترس المستخدم من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
25 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
17.75 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 31
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
صندوق تروس بوتاجاز
عائلة المنتج
GBxx
اسم المنتج
صندوق تروس بوتاجاز ثلاثى - موديل 90
كود المنتج
GB90

## Slide 62
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. Welding Breakage Test. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 250 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Cold Rolled Steel – DC03 Steel Wire C1005
 | Color / Finish
 | Electroplating (Nickel Chrome) for Body and Wire Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 200 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 13.90
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 32
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Turn Spit Support – Type 01
Product Family
CSxx
Item Name
Gas Cooker Turn Spit Support – Model 01
Item Code
CS01

## Slide 63
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم عمل اختبار كسر اللحام. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +250 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على البارد مزيت مخلل DC03 C1005 سلك فولاذي | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
200 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
13.90 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 32
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
دعامة صندوق تروس بوتاجاز
عائلة المنتج
CSxx
اسم المنتج
دعامة صندوق تروس بوتاجاز - موديل 01
كود المنتج
CS01

## Slide 64
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 7,000 Working Cycle | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 250 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Hot Rolled Steel – DD11 Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Gear AlSi12 Steel Wire C1005 Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Stainless Steel Profile. Electroplating (Nickel Chrome) for Body and Wire Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Gear Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 16.75
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 33
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Turn Spit Support – Type 02
Product Family
CSxx
Item Name
Gas Cooker Turn Spit Support – Model 10
Item Code
CS02

## Slide 65
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم عمل اختبار كسر اللحام. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
7000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +250 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 AISI 430 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل AlSi12 ترس C70 غسالة الاحتفاظ C1005 سلك فولاذي | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه الجسم الرئيسى و الترس المستخدم من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
16.75 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 33
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
صندوق تروس بوتاجاز
عائلة المنتج
CSxx
اسم المنتج
صندوق تروس بوتاجاز - موديل 10
كود المنتج
CS02

## Slide 66
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Durability Test with Max Load and Max Temp. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 10 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 7,000 Working Cycle | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 250 C° | 
 | Material
 | Gear Box Body – Hot Rolled Steel – DD11 Profile Stainless Steel AISI 430 – Food Grade Gear AlSi12 Steel Wire C1005 Retaining Washer C70
 | Color / Finish
 | Polished Shiny Stainless Steel Profile. Electroplating (Nickel Chrome) for Body and Wire Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Profile Imported from Specialized Italian Supplier Gear Imported from Specialized Italian Supplier
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 20.51
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 34
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Shelves
Product Family
CH01
Item Name
Gas Cooker Side Shelve – Model 01
Item Code
CH01

## Slide 67
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم عمل اختبار كسر اللحام. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 10 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×90 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
7000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +250 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم صندوق الترس: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 AISI 430 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل AlSi12 ترس C70 غسالة الاحتفاظ C1005 سلك فولاذي | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى بالنيكل الكروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه الجسم الرئيسى و الترس المستخدم من شركة إيطالية متخصصة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
20.51 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 34
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
أرفف بوتاجاز
عائلة المنتج
CH01
اسم المنتج
أرفف بوتاجاز - موديل 01
كود المنتج
CH01

## Slide 68
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 50 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 55x55 Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 90 C° | 
 | Material
 | Base Body – Plastic ABS Thread Stud – C1008
 | Color / Finish
 | Shiny Plastic. Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 200 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 19.6
 | Package Volume (m3)
 | 0.063
Page 35
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Base – Type 02
Product Family
CBxx
Item Name
Gas Cooker Base – Model 20
Item Code
CB20

## Slide 69
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 50 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×60 بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 55×55 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +90 C° |  | 
المادة الخام | 
ABS الجسم الأساسى – بلاستك مسمار الخيط - C1008 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض و أصفر لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون بلاستك لامع | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
200 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
19.6 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.063 | 
صفحة 35
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مقعد بوتاجاز
عائلة المنتج
CBxx
اسم المنتج
مقعد بوتاجاز - موديل 20
كود المنتج
CB20

## Slide 70
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. 48 Hr. Salt Spray Test for all components. | 
 | Max Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 70 | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° + 90 C° | 
 | Material
 | Base Body – Plastic ABS Thread Stud – C1008
 | Color / Finish
 | Shiny Plastic. Electroplating (Nickel Chrome) Min. Thickness 30 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Durable Projection Welded Heavy Duty Metal Base
 | Package Quantity
 | 150 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 22.51
 | Package Volume (m3)
 | 0.063
Page 36
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Base – Type 03
Product Family
CBxx
Item Name
Gas Cooker Base – Model 30
Item Code
CB30

## Slide 71
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 70 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +90 C° |  | 
المادة الخام | 
ABS الجسم الأساسى – بلاستك مسمار الخيط - C1008 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى نيكل كروم لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 30 ميكرون بلاستك لامع | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا والتأكد من أن كل جزء يقوم بدوره علي أكمل وجه | 
العدد في الكرتونه | 
150 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
22.51 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.063 | 
صفحة 36
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
مقعد بوتاجاز
عائلة المنتج
CBxx
اسم المنتج
مقعد بوتاجاز - موديل 30
كود المنتج
CB30

## Slide 72
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Welding Point Quality Check Straightness of Grid Within 1 mm Width and Length tolerance within 1 mm | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 50
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | - | 
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Grids
Product Family
CGxx
Item Name
Gas Cooker Grid – Model 02
Item Code
CG02
 | Material
 | Low Carbon Steel Grids suitable for Enameling Frame and Parts are Profile 5x10 mm
 | Color / Finish
 | Plain
 | Key Features
 | Spot and Projection Welded Points assuring best welding quality.
 | Package Quantity
 | 20 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 22.5
 | Package Volume (m3)
 | 0.089
Page 37

## Slide 73
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل فحص جودة نقطة اللحام استقامة الشبكة في حدود 1 مم العرض والطول المسموح به في حدود 1 مم |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 50 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
- |  | 
المادة الخام | 
شبكات فولاذية منخفضة الكربون مناسبة للصقل الإطار والأجزاء ذات ملف 510 x مم | 
اللون / التشطيب | 
عادي | 
مميزات المنتج | 
النقاط الملحومة الموضعية والإسقاطية تضمن أفضل جودة لحام. | 
العدد في الكرتونه | 
20 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
22.5 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.089 | 
صفحة 37
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
حامل أوانى بوتاجاز
عائلة المنتج
CGxx
اسم المنتج
حامل أوانى - موديل 02
كود المنتج
CG02

## Slide 74
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Welding Point Quality Check Straightness of Grid Within 1 mm Width and Length tolerance within 1 mm | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 50
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | - | 
 | Material
 | Low Carbon Steel Grids suitable for Enameling Frame and Parts are Profile 5x10 mm
 | Color / Finish
 | Plain
 | Key Features
 | Spot and Projection Welded Points assuring best welding quality.
 | Package Quantity
 | 20 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 18.40
 | Package Volume (m3)
 | 0.075
Page 38
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Grids
Product Family
CGxx
Item Name
Gas Cooker Grid – Model 40
Item Code
CG40

## Slide 75
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل فحص جودة نقطة اللحام استقامة الشبكة في حدود 1 مم العرض والطول المسموح به في حدود 1 مم |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 50 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
- |  | 
المادة الخام | 
شبكات فولاذية منخفضة الكربون مناسبة للصقل الإطار والأجزاء ذات ملف 510 x مم | 
اللون / التشطيب | 
عادي | 
مميزات المنتج | 
النقاط الملحومة الموضعية والإسقاطية تضمن أفضل جودة لحام. | 
العدد في الكرتونه | 
20 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
18.40 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.075 | 
صفحة 38
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
حامل أوانى بوتاجاز
عائلة المنتج
CGxx
اسم المنتج
حامل أوانى - موديل 40
كود المنتج
CG40

## Slide 76
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Welding Point Quality Check Straightness of Grid Within 1 mm Width and Length tolerance within 1 mm | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | 50
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | - | 
0.038 m3
Page 39
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Grids
Product Family
CGxx
Item Name
Gas Cooker Grid – Model 50
Item Code
CG50
 | Material
 | Low Carbon Steel Grids suitable for Enameling Frame and Parts are Profile 5x10 mm
 | Color / Finish
 | Plain
 | Key Features
 | Spot and Projection Welded Points assuring best welding quality.
 | Package Quantity
 | 20 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 19.40
 | Package Volume (m3)
 | 0.077

## Slide 77
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل فحص جودة نقطة اللحام استقامة الشبكة في حدود 1 مم العرض والطول المسموح به في حدود 1 مم |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | 50 | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
- |  | 
المادة الخام | 
شبكات فولاذية منخفضة الكربون مناسبة للصقل الإطار والأجزاء ذات ملف 510 x مم | 
اللون / التشطيب | 
عادي | 
مميزات المنتج | 
النقاط الملحومة الموضعية والإسقاطية تضمن أفضل جودة لحام. | 
العدد في الكرتونه | 
20 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
19.40 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.077 | 
صفحة 39
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
حامل أوانى بوتاجاز
عائلة المنتج
CGxx
اسم المنتج
حامل أوانى - موديل 50
كود المنتج
CG50

## Slide 78
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Zinc Alloy (Zamac 5)
 | Color / Finish
 | Sand Blast
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Sand Blasting for best finishing
 | Package Quantity
 | 500 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 3.75
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Tube Fitting – Inlet Gas fitting
Product Family
Uaxx
Item Name
Gas Cooker Inlet Gas Lacore – Model 01
Item Code
UA01
Page 40

## Slide 79
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
سبائك الزنك (زاماك 5) | 
اللون / التشطيب | 
رملى | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا للحصول على أفضل وظيفة بنسبة 100% نسف رملي لأفضل تشطيب | 
العدد في الكرتونه | 
500 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
3.75 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 40
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
أنبوب المناسب للبوتاجاز
عائلة المنتج
Uaxx
اسم المنتج
مدخل الغاز للبوتاجاز - موديل 01
كود المنتج
UA01

## Slide 80
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Conventional Gas Cooker 60x60 Conventional Gas Cooker 60x80 Conventional Gas Cooker 60x90 | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Zinc Alloy (Zamac 5)
 | Color / Finish
 | Sand Blast
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Sand Blasting for best finishing
 | Package Quantity
 | 350 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 7.65
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Sector Model Group
Components for Home Appliances - Gas Cooker Components
Product Model Group
Gas Cooker Tube Fitting – Inlet Gas Elbow 90 deg
Product Family
UAxx
Item Name
Gas Cooker Inlet Gas Elbow 90 deg – Model 02
Item Code
UA02
Page 41

## Slide 81
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
بوتاجاز 60×90 بوتاجاز 60×80 بوتاجاز 60×60 |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
سبائك الزنك (زاماك 5) | 
اللون / التشطيب | 
رملى | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص المنتج كاملا للحصول على أفضل وظيفة بنسبة 100% نسف رملي لأفضل تشطيب | 
العدد في الكرتونه | 
350 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
7.65 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 41
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية-مكونات للبوتاجاز
مجموعة المنتج
أنبوب مناسب للبوتاجاز
عائلة المنتج
UAxx
اسم المنتج
كوع مدخل الغاز للبوتاجاز 90 درجة - موديل 02
كود المنتج
UA02

## Slide 82
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 5 kg. and 800 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
0.038 m3
Page 42
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 01
Item Code AA01
 | Material
 | 42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 11.70
 | Package Volume (m3)
 | 0.004

## Slide 83
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 5 كجم. و 800 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
11.70 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 42
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 01
كود المنتج
AA01

## Slide 84
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 6 kg. and 800 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 03
Item Code AA03
 | Material
 | 42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 12.7
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 43

## Slide 85
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 6 كجم. و 800 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
12.7 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 43
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 03
كود المنتج
AA03

## Slide 86
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 7 kg. and 1000 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 04
Item Code AA04
 | Material
 | 42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 9.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 44

## Slide 87
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 7 كجم. و 1000 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
9.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 44
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 04
كود المنتج
AA04

## Slide 88
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 9 kg. and 1200 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 05
Item Code AA05
 | Material
 | 42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 15.90
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 45

## Slide 89
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 9 كجم. و 1200 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
42CrMo4 – Mat. Wrk No 1.7225 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
15.90 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 45
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 05
كود المنتج
AA05

## Slide 90
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 9 kg. and 1200 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 11
Item Code AA11
 | Material
 | C45
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 11.37
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 46

## Slide 91
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 9 كجم. و 1200 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
C45 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
11.37 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 46
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 11
كود المنتج
AA11

## Slide 92
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 9 kg. and 1400 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 12
Item Code AA12
 | Material
 | C45
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 11.07
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 47

## Slide 93
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 9 كجم. و 1400 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
C45 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
11.07 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 47
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 12
كود المنتج
AA12

## Slide 94
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 12 kg. and 1400 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 17
Item Code AA17
 | Material
 | C45
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) Internal thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 13.32
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 48

## Slide 95
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 12 كجم. و 1400 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
C45 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
13.32 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 48
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 17
كود المنتج
AA17

## Slide 96
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked across all running operation 100% Diameter Check With 0.001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check With 0.001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft UP to 12 kg. and 1400 RPM | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts
Product Family
AAxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft – Model 30
Item Code AA30
 | Material
 | Fe60
 | Color / Finish
 | Fine Grinding Ra (0.4-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Accurate CNC Turning Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) External thread by forming for best strength External Knurling by Cold Forming.
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 10.90
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 49

## Slide 97
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة ما يصل إلى 12 كجم. و 1400 دورة في الدقيقة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
Fe60 | 
اللون / التشطيب | 
طحن جيد Ra (0.4-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخيط الداخلي مشكل لأفضل قوة التخريش الخارجي بالتشكيل البارد. | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
10.90 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 49
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
أعمدة رئيسية للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
AAxx
اسم المنتج
قفيز الحلة الخارجية للغسالات - موديل 30
كود المنتج
AA30

## Slide 98
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked 100% O.D Check With 0.001 mm Micrometer. I.D Check With 0.0001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check 0.0001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts Bush
Product Family
ABxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft Bush – Model 04
Item Code AB01
 | Material
 | UNI EN 12166 CW617N
 | Color / Finish
 | Fine Internal & External Turning Ra (0.1-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Extreme Accurate CNC Turning (0.001) Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) External & Internal Turning by Diamond Tooling
 | Package Quantity
 | 250 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 6.30
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 50

## Slide 99
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
UNI EN 12166 CW617N | 
اللون / التشطيب | 
طحن خارجى و داخلى جيد Ra (0.1-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخراطة الخارجية والداخلية بواسطة أدوات الماس | 
العدد في الكرتونه | 
250 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
6.30 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 50
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
بوش حلة رئيسي للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
ABxx
اسم المنتج
بوش حلة للغسالات الأوتوماتيكية - موديل 04
كود المنتج
AB01

## Slide 100
 | QC test | 
 | All Dimensions are continuously checked 100% O.D Check With 0.001 mm Micrometer. I.D Check With 0.0001 mm Micrometer. Concentricity and Roundness Check 0.0001 mm. Surface Roughness Measurement. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine Drum Shaft | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 50,000 Working Hours | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Main Shafts Bush
Product Family
ABxx
Item Name
Auto. Washing Drum Shaft Bush – Model 04
Item Code AB04
 | Material
 | Cu58Zn40Pb2
 | Color / Finish
 | Fine Internal & External Turning Ra (0.1-0.8) Anti Rust Oil
 | Key Features
 | Extreme Accurate CNC Turning (0.001) Using Best Latest Tooling (Sandvik, Toshiba,.. ) External & Internal Turning by Diamond Tooling
 | Package Quantity
 | 150 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 5.25
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 51

## Slide 101
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الأبعاد بشكل مستمر عبر جميع العمليات الجارية يتم فحص 100٪ من القطر بميكرومتر 0.001 مم. يتم فحص التركز والاستدارة بـ 0.001 مم. يتم قياس خشونة السطح. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية طبل حلة |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
50,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
Cu58Zn40Pb2 | 
اللون / التشطيب | 
طحن خارجى و داخلى جيد Ra (0.1-0.8) زيت مضاد للصدأ | 
مميزات المنتج | 
خراطة CNC دقيقة باستخدام أفضل و أحدث الأدوات (توشيبا, ساندفيك) الخراطة الخارجية والداخلية بواسطة أدوات الماس | 
العدد في الكرتونه | 
150 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
5.25 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 51
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
بوش حلة رئيسي للغسالة الأوتوماتيكية
عائلة المنتج
ABxx
اسم المنتج
بوش حلة للغسالات الأوتوماتيكية - موديل 04
كود المنتج
AB04

## Slide 102
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Firm and Easy Closing VS Working Cycles. Maximum Allowable Play VS Working Cycles. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 2.5 – 6.5 | 25
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine (5 – 9) Kg. | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 25,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Arm Hot Rolled Steel – DD11 Pin C35 Temp.
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 35 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Maximum Allowable Play is 0.7 mm along 400 mm
 | Package Quantity
 | 25 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 7.56
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 52
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
AHxx
Item Name
Automatic Washing Machine Door Hinge
Item Code AH01

## Slide 103
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق يتم إختبار السوسته مع عدد مرات الإغلاق ودرجه الحرارة |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية (5 – 9) كجم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
25,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
DD11 الجسم الرئيسي: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 الذراع : صاج مدرفل على الساخن دبوسC35 درجة الحرارة. | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض و أصفر لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 35 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة يبلغ الحد الأقصى للتشغيل المسموح به 0.7 ملم بطول 400 ملم | 
العدد في الكرتونه | 
25 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
7.56 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 52
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
ABxx
اسم المنتج
مفصل باب الغسالة الأوتوماتيكي
كود المنتج
AH01

## Slide 104
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Riveting Breakage Torque and Force. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine (5 – 9) Kg. | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +140 C° | 
 | Material
 | Main Body AISI 304 Bolt and Nut AISI 304 Washer – Heat Resistant Silicon Rubber
 | Color / Finish
 | Polished Stainless Steel Body Matt Stainless Steel Bolt
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality Bolt and Rivet one piece for best performance
 | Package Quantity
 | 1000 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 11.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 53
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
HHxx
Item Name
Washing Machine Heater Fixation Screw
Item Code
HH01

## Slide 105
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم تثبيت عزم الكسر والقوة. |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية (5 – 9) كجم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
AISI 304 الجسم الرئيسي: الترباس و الصمولة AISI 304 الغسالة - مطاط السيليكون المقاوم للحرارة | 
اللون / التشطيب | 
الجسم مطلى إستانلس ستيل الترباس إستانلس ستيل باهت | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة الترباس وبرشام قطعة واحدة لأفضل أداء | 
العدد في الكرتونه | 
1000 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
11.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 52
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
HHxx
اسم المنتج
صمولة تثبيت سخان الغسالة
كود المنتج
HH01

## Slide 106
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Breaking Force VS Working Cycles. Electroplating Thickness | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Breaking System for Washing Machine Drum | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 40,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | C70 Hardened Steel Strips
 | Color / Finish
 | Electroplating Black Elbo – 400 VDC Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 7.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 54
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
BSxx
Item Name
Washing Machine Break Spring
Item Code
BS01

## Slide 107
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
نظام فرملة لحلة الغسالة الأوتوماتيكية |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
40,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
شرائط فولاذية صلبة C70 | 
اللون / التشطيب | 
ذراع مطلى كهربائيا أسود - 400 DC طبقة الطلاء لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
7.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 54
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
BSxx
اسم المنتج
زنبرك فرملة للغسالة الأوتوماتيكية
كود المنتج
BS01

## Slide 108
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components Profile Checking with Special Jigs | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 2.5 – 6.5 | 25
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine (5 – 9) Kg. | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +110 C° | 
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11
 | Color / Finish
 | Electroplating White or Yellow Galvanization Min. Thickness 35 Microns
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 50 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 14.70
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 55
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
VHxx
Item Name
Washing Machine Block Fixation Bracket
Item Code
VH01

## Slide 109
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
2.5 – 6.5 | 25 | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية (5 – 9) كجم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +110 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم الرئيسى: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض و أصفر لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 35 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة | 
العدد في الكرتونه | 
50 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
14.70 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 55
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
VHxx
اسم المنتج
بلوك قوس تثبيت للغسالة الأوتوماتيكية
كود المنتج
VH01

## Slide 110
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine (5 – 9) Kg. | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +140 C° | 
 | Material
 | Main Body AISI 430
 | Color / Finish
 | Polished Stainless Steel Body
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 1000 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 5.20
 | Package Volume (m3)
 | 0.002
Page 56
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
SRxx
Item Name
Auto Washing Machine Inner Drum Rivet – Diam 10, L7
Item Code SR01

## Slide 111
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية (5 – 9) كجم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +140 C° |  | 
المادة الخام | 
AISI 304 الجسم الرئيسي: | 
اللون / التشطيب | 
الجسم مطلى إستانلس إستيل | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة | 
العدد في الكرتونه | 
1000 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
5.20 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.002 | 
صفحة 56
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
SRxx
اسم المنتج
برشام الحلة الداخلى للغسالة الأوتوماتيكية - قطر الدائرة 10, 17
كود المنتج
SR01

## Slide 112
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production 48 Hr. Salt Spray Test for all components | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Automatic Washing Machine (5 – 9) Kg. | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +140 C° | 
 | Material
 | Main Body AISI 430
 | Color / Finish
 | Polished Stainless Steel Body
 | Key Features
 | 100% Product Checking for Best Functionality
 | Package Quantity
 | 1000 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 9.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.004
Page 57
Sector Model Group
Component for Home Appliances – Washing Machine Components.
Product Model Group
Automatic Washing Machine Metal Parts
Product Family
SRxx
Item Name
Auto Washing Machine Inner Drum Rivet – Diam 10, L15
Item Code SR02

## Slide 113
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة الإغلاق مع عدد مرات الإغلاق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
غسالة أوتوماتيكية (5 – 9) كجم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +140 C° |  | 
المادة الخام | 
AISI 304 الجسم الرئيسي: | 
اللون / التشطيب | 
الجسم مطلى إستانلس إستيل | 
مميزات المنتج | 
يتم فحص 100٪ من المنتج للحصول على أفضل وظيفة | 
العدد في الكرتونه | 
1000 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
9.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.004 | 
صفحة 57
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
قطع غيار الغسالة الأوتوماتيكية المعدنية
عائلة المنتج
SRxx
اسم المنتج
برشام الحلة الداخلى للغسالة الأوتوماتيكية - قطر الدائرة 10, 15L
كود المنتج
SR02

## Slide 114
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Rivet Pin Force Check | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 - 7 | 22
 | Application | 
 | Refrigerator 14 feet | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -40 C° +115 C° | 
0.038 m3
Page 58
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Refrigerator Components
Product Model Group
Refrigerator Door Hinge
Product Family
DFxx
Item Name
Fridge Upper Hinge
Item Code
DF01
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Pin C1010
 | Color / Finish
 | Electroplating White Galvanization, Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | Refrigerator 14 feet
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 16.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027

## Slide 115
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم عمل اختبار رذاذ الملح لكل الأجزاء لمدة 48 ساعة يتم إختبار قوة دبوس البرشام |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 - 7 | 22 | 
التطبيقات |  | 
ثلاجة 14 قدم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-40 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
جسم الرئيسى: صاج مدرفل على الساخن مزيت مخلل DD11 دبوس C1010 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
ثلاجة 14 قدم | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
16.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 58
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
مفصلة باب الثلاجة
عائلة المنتج
DFxx
اسم المنتج
المفصل العلوي للثلاجة
كود المنتج
DF01

## Slide 116
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Rivet Pin Force Check | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 3 - 9 | 25
 | Application | 
 | Refrigerator 14 feet | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -40 C° +115 C° | 
0.038 m3
Page 59
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Refrigerator Components
Product Model Group
Refrigerator Door Hinge
Product Family
DFxx
Item Name
Fridge Middle Hinge
Item Code
DF02
 | Material
 | Main Body (Zamac 5) Pin C1010
 | Color / Finish
 | Electroplating White Electrostatic, Min. Thickness 80 Microns
 | Key Features
 | Refrigerator 14 feet
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 17.80
 | Package Volume (m3)
 | 0.027

## Slide 117
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم إختبار قوة دبوس البرشام |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
3 - 9 | 25 | 
التطبيقات |  | 
ثلاجة 14 قدم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-40 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
الجسم الرئيسي (زاماك 5) دبوس C1010 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 80 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
ثلاجة 14 قدم | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
17.80 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 59
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
مفصلة باب الثلاجة
عائلة المنتج
DFxx
اسم المنتج
المفصل الوسطى للثلاجة
كود المنتج
DF02

## Slide 118
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Rivet Pin Force Check | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | 4 - 25 | 50
 | Application | 
 | Refrigerator 14 feet | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | 20,000 Working Cycle. | 
 | Working temp (C°) | 
 | -40 C° +115 C° | 
0.038 m3
Page 60
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Refrigerator Components
Product Model Group
Refrigerator Door Hinge
Product Family
DFxx
Item Name
Fridge Lower Hinge
Item Code
DF03
 | Material
 | Main Body Hot Rolled Steel – DD11 Pin C1010
 | Color / Finish
 | Electroplating White Galvanization, Min. Thickness 25 Microns
 | Key Features
 | Refrigerator 14 feet
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 21.95
 | Package Volume (m3)
 | 0.027

## Slide 119
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج يتم إختبار قوة دبوس البرشام |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
4 - 25 | 50 | 
التطبيقات |  | 
ثلاجة 14 قدم |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
20,000 دورة |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-40 C° +115 C° |  | 
المادة الخام | 
الجسم الرئيسي (زاماك 5) دبوس C1010 | 
اللون / التشطيب | 
يتم عمل طلاء كهربائى أبيض لجميع المكونات بطبقة لا تقل سمكها عن 25 ميكرون | 
مميزات المنتج | 
ثلاجة 14 قدم | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
21.95 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 60
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - مكونات الغسالة الأوتوماتك
مجموعة المنتج
مفصلة باب الثلاجة
عائلة المنتج
DFxx
اسم المنتج
المفصل السفلى للثلاجة
كود المنتج
DF03

## Slide 120
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Crack Free Flanging. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Electric Water Heater 30 Liter Electric Water Heater 50 Liter Electric Water Heater 80 Liter | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
0.038 m3
Page 61
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Electric Water Heater
Product Model Group
Electric Water Heaters Tubes
Product Family
CTxx
Item Name
Hot Water Outlet Tube for Electric Water Heaters – Model 01
Item Code
CT01
 | Material
 | Stainless Steel AISI 304
 | Color / Finish
 | Matt Surface
 | Key Features
 | High Resistance for rust
 | Package Quantity
 | 200 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 14.30
 | Package Volume (m3)
 | 0.067

## Slide 121
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج شفة خالية من التشقق |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
سخانات المياه الكهربائية 30 لتر سخانات المياه الكهربائية 50 لتر سخانات المياه الكهربائية 80 لتر |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
إستانلس إستيل AISI 304 | 
اللون / التشطيب | 
سطح باهت | 
مميزات المنتج | 
مقاومة عالية للصدأ | 
العدد في الكرتونه | 
200 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
14.30 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.067 | 
صفحة 61
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - سخان المياه الكهربائي
مجموعة المنتج
مواسير سخانات المياه الكهربائية
عائلة المنتج
CTxx
اسم المنتج
أنبوب مخرج الماء الساخن لسخانات المياه الكهربائية – موديل 01
كود المنتج
CT01

## Slide 122
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Crack Free Flanging. Burr Free Holes. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Electric Water Heater 30 Liter Electric Water Heater 50 Liter Electric Water Heater 80 Liter | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Electric Water Heater
Product Model Group
Electric Water Heaters Tubes
Product Family
CTxx
Item Name
Cold Water Inlet Tube for Electric Water Heaters – Model 50
Item Code
CT50
 | Material
 | Stainless Steel AISI 304
 | Color / Finish
 | Matt Surface
 | Key Features
 | High Resistance for rust
 | Package Quantity
 | 600 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 12.90
 | Package Volume (m3)
 | 0.067
Page 62

## Slide 123
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج شفة خالية من التشقق إخرام خالية من اللدغ |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
سخانات المياه الكهربائية 30 لتر سخانات المياه الكهربائية 50 لتر سخانات المياه الكهربائية 80 لتر |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
إستانلس إستيل AISI 304 | 
اللون / التشطيب | 
سطح باهت | 
مميزات المنتج | 
مقاومة عالية للصدأ | 
العدد في الكرتونه | 
600 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
12.90 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.067 | 
صفحة 62
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - سخان المياه الكهربائي
مجموعة المنتج
مواسير سخانات المياه الكهربائية
عائلة المنتج
CTxx
اسم المنتج
أنبوب مخرج الماء الساخن لسخانات المياه الكهربائية – موديل 50
كود المنتج
CT50

## Slide 124
 | QC test | 
 | All Parts Dimension Check During Production. Crack Free Flanging. Burr Free Holes. | 
 | Door Weight (Kg) | Max Dead Load (Kg)
 | - | -
 | Application | 
 | Electric Water Heater 30 Liter Electric Water Heater 50 Liter Electric Water Heater 80 Liter | 
 | Accessories | 
 | - | 
 | Life Span | 
 | - | 
 | Working temp (C°) | 
 | -30 C° +130 C° | 
Sector Model Group
Components for Home Appliances – Electric Water Heater
Product Model Group
Electric Water Heaters Tubes
Product Family
CTxx
Item Name
Main Outer Tube for Electric Water Heaters – Model 50
Item Code
CT90
 | Material
 | Stainless Steel AISI 304
 | Color / Finish
 | Matt Surface
 | Key Features
 | High Resistance for rust
 | Package Quantity
 | 100 Pcs.
 | Package Weight (Kg)
 | 15.50
 | Package Volume (m3)
 | 0.027
Page 63

## Slide 125
إختبارات الجوده |  | 
يتم فحص جميع الابعاد الخاصة بالمنتجات أثناء الإنتاج شفة خالية من التشقق إخرام خالية من اللدغ |  | 
وزن الباب كجم | أقصي حمل كجم | 
- | - | 
التطبيقات |  | 
سخانات المياه الكهربائية 30 لتر سخانات المياه الكهربائية 50 لتر سخانات المياه الكهربائية 80 لتر |  | 
ملحقات |  | 
- |  | 
العمر الإفتراضي |  | 
- |  | 
متوسط درجة الحرارة |  | 
-30 C° +130 C° |  | 
المادة الخام | 
إستانلس إستيل AISI 304 | 
اللون / التشطيب | 
سطح باهت | 
مميزات المنتج | 
مقاومة عالية للصدأ | 
العدد في الكرتونه | 
100 قطعه | 
وزن الكرتونه كجم | 
15.50 | 
(m3) حجم الكرتونة | 
0.027 | 
صفحة 62
القطاع
مكونات للأجهزة المنزلية - سخان المياه الكهربائي
مجموعة المنتج
مواسير سخانات المياه الكهربائية
عائلة المنتج
CTxx
اسم المنتج
أنبوب مخرج الماء الساخن لسخانات المياه الكهربائية – موديل 50
كود المنتج
CT90